附件3：

| 品名 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 参考简图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层榉木 上下床 | 2020*980*1730mmH | 张 | 6 |  |  |  |  |
| 班台 | 1400*700*760mmH | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 餐椅 （实木办公椅） | 435 *480 *900 mmH （坐垫高450 mm） | 张 | 50 |  |  | 30张实木座板 20张软包坐垫 需提供实物样品 |  |
| 钢制连排椅（候诊椅） | 1900*650*850 | 张 | 3 |  |  |  |  |

产品主要材质说明：

一、床的材质要求

尺寸：2020*980*1730mmH

基材采用天然优质实木榉木，无虫蚀、无结痕，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构；

特殊要求：外观纹理自然美观不得有任何结痕。特殊房间（如门柱电箱阻挡）能现场改装（改小）刨切后的木质色泽需保持内外一致。

床柱尺寸不小于65*50mm，床柱需要带直径20mm蚊账孔， 床边尺寸不小于95*24mm，围栏高度不低于230mm，床梁尺寸不小于25*45mm，床板使用15mm或以上双面实木。

木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据GB∕T 3324-2017《木家具通用技术条件》及GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准且其结果为合格。

饰面采用水性面漆与底漆：附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；其中挥发性有机化合物（VOC）≤60g/L，游离甲醛≤5mg/kg，乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg。

胶水：采用环保白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好和耐久性好，不老化，符合国际E1级环保标准；其中苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。

五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀、无毛刺，表面光洁平滑，色泽应一致，安全性高，风格时尚，轻松优雅，易于清洗，经久耐用。

床垫饰面采用颐达布料、阻燃系数达到I级标准、防潮透气性佳，具有优越的抗菌除螨性能、不含有致癌芳香胺染料（需要检验报告）。基材采用天然山棕或椰壳纤维为骨架，厚度达到3公分以上。海绵：采用一次成型高密度海绵，无毒、无味，防火符合国家标准，软硬适中，永不变形；色泽均匀，无污染，无气味，其中压陷性能（25%压陷硬度不低于180N，65%/25%压陷比≥3），75%压缩永久变形≤6.5%，回弹率≥58%，拉伸强度≥130kPa，伸长率≥100%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度≥100kPa，干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率应合格；检验依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准且其结果为合格。

睡眠体感佳、结实耐用。

二、办公桌材质要求

尺寸：1400*700*760 mm

深褐色实木胡桃木纹、台面不要黑色皮板，抽屉使用暗接手防设备碰撞。班台、抽屉、门板、底座等部件全部要用天然实木饰面（不能用免漆或三聚氢氨浸渍膜纸饰面）。

五金采用BMB铰链、BMB锁具等优质五金配件（五金配件上必须有品牌LOGO）。

右侧主机位（包裹柜），内空必须达到≥350*650Hmm.抽屉内空≥300，横竖都能存放文件夹。

基材：采用环保E1级中密度纤维板,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准，其中含水率≤7%，密度≥0.8g/cm³，吸水厚度膨胀率≤5.5%，内结合强度≥0.5MPa,静曲强度≥24MPa,弹性模量≥2950MPa,表面结合强度≥1MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³；检验依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》及GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准且其结果为合格。

饰面:采用优等AAA级天然实木木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于13%；检验依据GB/T 13010-2006《刨切单板》标准且其结果为合格。

胶水：采用环保白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好和耐久性好，不老化，符合国际E1级环保标准；其中苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L；检验依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准且其结果为合格。

BMB锁具：表面无锈蚀、无毛刺，表面光洁平滑，色泽应一致，安全性高；外观质量（锁头、钥匙：表面平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件：外露表面色泽均匀，无起泡、起层、露底等明显瑕疵；涂层件：外露表面色泽均匀，无起泡、脱落等明显瑕疵；电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，达到外观评级RA6级规定检测结果为10级），金属电镀层：抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）；检验依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及QB/T 1621-2015《家具锁》标准且其结果为合格。

导轨：表面无锈蚀、无毛刺，表面光洁平滑，色泽应一致；耐久性（40000次）合格，垂直向下静载荷（150N）合格，水平侧向静载荷（75N）合格，拉出安全性合格，猛关或猛开合格，抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）；检验依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》及参照：GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准且其结果为合格。

BMB铰链：表面无锈蚀、无毛刺，表面光洁平滑，色泽应一致；操作力（在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N合格，在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N合格），垂直静载荷（15kg)合格，水平静载荷（30N）合格，耐久性（40000次）合格，抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）；检验依据QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》及 参照：GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准且其结果为合格。

三、餐椅（办公椅）材质要求

- 尺寸：宽435 mm*深480 mm *高900 mm（坐垫高450 mm），背部底托宽高≥32*65 mm，后部着地靠脚≥32*47 mm，其它底托加条≥26*65 mm。产品必须环保，不得含砷、汞、铬、铅等有害物质并附成品检验报告。

- 椅身及底托加条等木质材料全部选用优质橡木(非橡胶木)，含水率≤10%，并经防腐、防蛀处理。框架采用传统榫卯定位，不摇不晃，经久耐用（比正常的会议椅或餐椅要更牢固稳重）。后托双脚承重在200KG以上，连人带椅后仰倾斜时两脚受力、保证不会折断摔跤。

- 颜色：深褐色，采用水性油漆喷涂，要求环保健康。游离甲醛释放量要≤5mg/kg。VOC挥发性有毒化合物要≤60g/L，苯、甲苯总量要≤60mg/kg，可容性铅、镉、汞≤2mg/kg。检测标准按国标GB/T23993-2009及GB18582-2008.需提供2021年后制造商的水性油漆检测报告、及椅子实物样品。

四、候诊椅材质要求

尺寸：1900*650*850

1、扶手和脚：采用1.0鞍钢冷轧钢板成型后OTC自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理。

2、座板：座板内部20*10*1.2方管、3mm扁铁、1mm冲孔板拼接，采用OTC自动焊接机器手焊接，保证座椅单人位承重力达到200公斤以上。外包环保聚氨酯（PU）A/B聚醚发泡成型。坐垫采用环保AB聚醚经专用模具一次发泡成型自然形成表面自结皮面，形成了良好的外韧内软的舒适状态具有耐用扩寒作用。PU材质耐腐蚀，抗磨性能好。没有气孔，防水，不会渗透。同时耐冲减震，不易使人体受伤，安全耐用。座位间距要≥100mm、保持防疫距离、防止误夹孩童。

3、横梁：90*80*1.5冷拔定型钢管，后加工安装螺丝孔位打磨焊接位后静电喷涂处理。

4、调节脚：必须使用底部平坦、直径75mm以上的橡胶脚垫，接触面大、对软胶地面不能有明显压痕。

5、医院公共坐椅（涉及消毒等）、金属部分必须加强抗酸耐碱性、原材料（如钢板）需要有抗盐雾检测报告，且必须达到18H盐雾测试标准（直径1.5 mm以下锈点≤20点/DM2）。

供应商报价产品的材质不限于上述要求、但尺寸及材质要优于或同等、不能低于上述标准。

根据“财政部令第87号”第六十条的规定:采购人或评标人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料（如制造商的原材料进货发票）; 供应商不能证明其报价合理性的，采购人或评标人应当将其作投标无效处理。

响应供应商需提供由市级或以上的产品质量监督检验部门出具的本项目制造商的产品：如床、床垫、班台、相同或接近款式的办公椅（或餐椅）、钢制连排椅及主要原材料的相关检验报告：实木木皮、实木块、水性环保油底漆 、面漆、白乳胶水、阻燃布料、中纤板、实木木皮、BMB锁具、BMB铰链、海绵、人造革、钢板（搞盐雾）、PU扶手坐垫、螺丝、脚轮等质量、环保检测报告，检测报告的签发日期必须在2021年1月1日后。

交货时间：3个工作日。