**项目需求书**

**一、项目概况**

1、项目名称：中山市中医院胶地板采购及安装项目

2、项目预算：83万元

3、保修期：不少于两年

4、报价包括原地板拆除、垃圾清运、材料费、地面修复、自流平处理（含手术室使用快干自流平）、人工费、运输费（含施工位置物品家具搬运）、打蜡4遍、U条、阳角收口条、木门高低调整、物品家具保护、税费、质保期内的维护保养等所有完成本项目所需的一切费用。

**二、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 橡胶卷材地板 | 2.0mm | m2 | 189.2 | 具体颜色及实际面积以现场测量为准 |
| 2 | PVC卷材地板 | 2.0mm | m2 | 2031.47 |

**三、技术要求**

1、PVC地板（同质透心PVC卷材）要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品指标 | 采用标准 | 度量单位 | 基本要求 | 其他要求 |
| 1 | 每平方米总重量 | GB/T4085-2005 | 克 | ≤3100 | 材料不能含有任何卤素、甲醛等对人体有害物质；具有抗菌防尘、抗微生物、防水易清洁、耐日常生活污渍、耐大面积高浓度消毒剂等特性；表面PUR防污强化处理。 |
| 2 | 残余凹陷 | GB/T4085-2005 | 毫米 | 平均值≤0.05 |
| 3 | 耐磨性 | GB/T4085-2005 | HT型，g/100转 | ≤0.08 |
| 4 | 加热尺寸变化 | GB/4085-2005 | % | 纵、横向：≤0.40 |
| 5 | 加热翘曲 | GB/T4085-2005 | 毫米 | ≤0.5 |
| 6 | 色牢度 | GB/T4085-2005 | 级 | ≥4 |
| 7 | PVC地板有害物质检测 | GB18586-2001 |  | 达到规范要求 |
| 8 | 粘合剂有害物质检测 | GB18583-2008 |  | 达到规范要求 |
| 9 | 燃烧性能 | GB 8624-2006 |  | 不低于B1级 |
| 10 | 抗菌性能 | QB/T2591-2003 |  | 达到规范要求 |

2、橡胶地板要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 性能要求 | 基本要求 | 其他要求 |
| 1 | 防火等级 | B1 | 原材料包括高质量的天然橡胶和合成橡胶、全天然的矿物填充料和不含重金属的环保型颜料，不含任何PVC、软化剂、甲醛、石棉、铬、卤素以及氟泾合物等有害物质；符合国家强制性标准GB18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》规定的有害物质限量标准；耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢，抗菌、防火、具有良好的抗静电性。 |
| 2 | 防滑性能 | ≥R9级 |
| 3 | 残余凹陷度香烟烧灼后反应 | ≥3级 |
| 4 | 静载后剩余凹陷度，即弹性指标 | ≤0.05mm |
| 5 | 邵氏硬度 | ≥75 |
| 6 | 耐磨性能 | ≤250mm3 |
| 7 | 色牢度 | ≥3级 |

**四、施工流程和要求**

1、拆除旧地板，清理基层表面浮尘，颗粒、松动的基层面，修整地面自流平，再进行涂底油过自流平处理，干透后进行打磨清洁处理。

2、使用专用地板胶铺设地板，接口处用焊线处理，贴上墙脚线以及收口处理，再进行排气压实。

3、成品打蜡保养。

4、所采用的基底材料，如水泥自流平、界面剂、粘接剂、焊线、垫条、压条等材料，应有出厂合格证和质量检查报告，符合国家及行业等相关要求。

5、自流平地面不得有裂缝或空鼓，表面平整度、抗压强度应符合相应验收规范。

6、所有卷材拼缝均为平整无缝，与墙体均为圆弧连结。

**五、结算**

1、项目安装完成并经采购人验收合格后，中标人开具相应金额的正规发票，采购人收到后60个自然日内支付相应金额。