                        项目需求书

一、项目概况
1、项目名称：中山市中医院护士鞋采购项目 

2、项目内容：医院拟采购一批护士鞋，约2800双，以满足科室使用。

3、项目上限价：￥504000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：一年。

5、报价：包括物料购置、设计、制作、完税、人员人工、工具器材、运输、损耗品、场地、材料及不可预见的一切费用。供应商只需报出男鞋均价及女鞋均价，所有码数按中标价（均价）结算。

二、采购清单
	款式
	码数
	预计数量（双）

	
	33
	5

	      女鞋
	34
	55

	
	35
	250

	
	36
	430

	
	37
	740

	
	38
	600

	
	39
	330

	
	40
	120

	
	41
	25

	
	42
	10

	男鞋
	39
	10

	
	40
	50

	
	41
	60

	
	42
	65

	
	43
	35

	
	44
	15

	合计
	2800


三、技术参数

女护士鞋

	
	男护士鞋运动鞋款

	1
	颜色和跟高
	颜色：白色

跟高：3.5cm-4.5cm
	颜色：白色

跟高：3cm-3.5cm 

	2
	面料
	面料：白色牛皮

厚度：1.2mm或以上
	面料：白色透气超纤，环保无毒

	3
	鞋垫
	1.材料为环保PU料

2.面料:天鹅绒

3.底料:10MM透气PU(奥弗莱)吸湿、透气、吸震

4.后跟聚氨酯泡棉鞋垫

5.具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力

（①舒缓足部疲劳PU鞋垫，鞋垫跖骨垫，承托横足弓前足压力转移。②鞋垫足弓承托减少步行时过度拉址③鞋垫后跟底缓冲卸力胶。④鞋垫后跟窝形，增加后跟接触面减少后跟压力。）

6.针对扁平足、足部疲劳和后跟痛有不同的设计

7.鞋垫抗葡萄球菌和抗克雷伯氏菌
	1.具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力

2.材料为环保PU料

3.面料：汗带布+PU膜，表面激光孔

4.底料本体：PU+后跟配聚氨酯泡棉

	4
	内里
	1.猪皮内里厚度0.7-0.9mm

2.撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG

3.拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG

4.延伸率：纵向≥7%，横向≥15%

5.耐磨：50000次不破面

6.色牢度：干测4级以上（300次）

7.3.5级以上汗液测试（200次）

8.化学物质符合以下使用标准： 

六价铬≤3mg/kg

甲醛/偶氮≤10mg/kg

富马酸二甲酯≤0.025mg/kg

邻苯二甲盐酸≤0.005mg/kg

铅镉砷≤0.005mg/kg
	1．白色透气网布，厚度约0.75mm

2．撕力：纵向≥5.0KG，横向≥4.0KG

3．拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG

4．耐磨：50000次不破面

5．耐黄变：4级以上

	5
	鞋底
	1.防滑PU底。

2.根据GB 21148-2020标准，大底抗静电

3. 环保无毒

4.耐黄变：4级或以上
	1．超轻IP+橡胶底片

2．环保无毒

3．密度g/cm3：1.1-1.2

4．耐磨，磨痕长度≤14

5．止滑kg：干测0.85以上，湿测0.8以上

6．耐黄变：4级或以上

	6
	其他要求
	1.选用优质牛皮，透气，柔软，舒适

2.内里料为猪皮里。

3.鞋底可降解材料/环保防滑。

4.鞋后跟加硬，具有保护及固定后跟功能。强化后跟杯，提高走路时的稳定性。

5.鞋头有防撞防变型热溶胶。

6.加厚后跟边缘位置减少刮后跟机会，提高穿着舒适感
	1.选用高回弹的超纤材料

2.超轻IP+橡胶底片，轻盈，耐磨，防滑，吸震

3.白色透气网布

4.强化后跟杯，提高走路时的稳定性


四、质量要求

1、鞋面材料耐折性能参考GB/T 3903.1-2017。

2、鞋内里材质应符合QB/T38408-2019要求鉴定；可分解致癌芳香胺染料符合GB/T 19942-2019要求。

3、鞋底按GB/T 3903.1-2017规定；耐磨性能：按GB/T 3903.2-2017规定，甲醛含量：应符合GB/T 19941.2-2019规定。

4、鞋尺码为标准码。

五、其他要求
1、货物必须是合格产品，符合国家及行业的相关规定，质量标准参照国家QB/T1002--2015休闲皮鞋行业标准制作。

2、货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患。

3、货物的包装必须是生产商原厂包装，其包装均应全新的，不可出现洗过、穿过、人为破坏等。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4、质量保证期不得少于十二个月，供应商需遵循相关行业标准，对于质保期内出现的严重脱胶、裂浆、裂面、裂帮、裂底、断（脱）跟、泛硝、表皮脱落、塌芯、开线、开裂、脱胶、钉头突出，或新鞋不成双及鞋号大小不同等问题的产品需进行无条件更换。

5、供应商应保证采购人在使用该货物时，不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权（版权）等。

六、验收与付款

按采购人实际采购量结算，供应商开具与所供货物等额的有效发票，采购人在收到供应商的款项发票申请资料且核对无误后，从收到发票当天算起60天内支付货款。




